NO :79272

检 验 报 告

【2014】质检字   第140303029号

产品名称：弹性体改性沥青防水卷材

委托单位：河南虹霞新型防水材料有限公司

检验类别：委托检验

河南省建材工业产品质量监督检验站

河南省建材工业产品质量监督检验站

检 验 报 告

报告编号：140303029                                    共4页第1页

| 产品名称 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 商标 | # 虹霞 |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 濮阳市虹霞新型防水材料有限公司 | 检验类别 | 委托检验 |
| 委托单位地址 邮编或电话 | 濮阳市东环路南段 457177 0393-3510128 | 原编号或 生产日期 | / |
| 生产单位 | 濮阳市虹霞新型防水材料有限公司 | 样品等级 | / |
| 规格型号 | SBS I PY PE PE 3 10 | 抽样地点 | / |
| 样品数量 | 2×0.8m2 | 送样日期 | 2014年01月10日 |
| 代表批量 | 1000卷 | 送样人 | 高金锤 |
| 样品状况 | 黑色片材 | 检验日期 | 2014年01月13日 |
| 检验项目 | 单位面积质量、面积、厚度、外观、可溶物含量、耐热性、低温柔性、不透水性、拉力、延伸率、浸水后质量增加、热老化、接缝剥离强度、卷材下表面沥青涂盖层厚度、人工气候加速老化 |  |  |
| 检验依据 | # GB18242-2008 |  |  |
| 检验结论 | 合格 （检验报告业务章） 签发日期：2014年01月16日 |  |  |
| 备 注 | / |  |  |

批准：                    审核：                      主检：

河南省建材工业产品质量监督检验站

检 验 报 告 附 页

报告编号：140303029                                    共4页第3页

| 样品名称：弹性体改性沥青防水卷材 |  |  |  |  | 规格型号：SBS I PY PE PE 3 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 |  |  | 单位 | 标准要求 | 检验结果 | 单项判定 |
| 可容物含量 |  |  | g/m2 | ≥2100 | 2265 | 合格 |
| 耐热性 | ≤ |  | mm | 2 | 0.6 | 合格 |
|  | 试验现象 |  | / | 90℃无流淌、滴落 | 90℃ 无流淌、滴落 |  |
| 低温柔性 |  |  | / | -20℃无裂缝 | -20℃无裂缝 | 合格 |
| 不透水性（30 min） |  |  | / | 0.3 MPa，不透水 | 0.3MPa不透水 | 合格 |
| 拉力 |  | 最大峰 拉力 | N/50mm | ≥500 | 纵向870 横向755 | 合格 |
|  |  | 试验现象 | / | 拉伸过程中，试件中部无沥青涂盖层开裂或与胎基分离现象 | 拉伸过程中，试件中部无沥青涂盖层开裂或与胎基分离现象 |  |
| 延伸率 |  | 最大峰时延伸率 | / | ≥30% | 纵向46% 横向42% | 合格 |
| 浸水后 质量增加 |  | PE | / | ≤1.0% | 0.3% | 合格 |
| 渗油性 |  |  | 张 | ≤2 | 1 | 合格 |
| 备注 |  |  | / |  |  |  |

河南省建材工业产品质量监督检验站

检 验 报 告 附 页

报告编号：140303029                                        共4页第2页

| 样品名称：弹性体改性沥青防水卷材 |  |  |  | 规格型号：SBS I PY PE PE 3 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 |  | 单位 | 标准要求 | 检验结果 | 单项判定 |
| 单位面积质量 |  | kg/卷 | ≥3.3 | 3.4，3.5，3.3， 3.5，3.4 | 合格 |
| 面积 |  | ㎡/卷 | 10±0.10 | 10.06，9.95，10.09，10.03，10.02 | 合格 |
| 厚度 | 最小单值 | mm | ≥2.7 | 2.8 | 合格 |
|  | 平均值 |  | ≥3.0 | 3.0 | 合格 |
| 外 观 | 里进外出 | mm | ≤10 | 3，5，2，3，1 | 合格 |
|  | 展卷 | / | 成卷卷材应卷紧卷齐，在（4～50）℃任一产品温度下展开，在距卷芯1000 mm长度外不应有10 mm以上的裂纹或粘结。 | 符合要求 |  |
|  | 胎基浸渍 | / | 胎基应浸透，不应有未被浸透的条纹。 | 符合要求 |  |
|  | 表面质量 | / | 卷材表面应平整，不允许有孔洞、缺边和裂口、疙瘩。矿物粒（片）料粒度应均匀一致并紧密地粘附于卷材表面。 | 符合要求 |  |
|  | 接头 | / | 每卷接头处不应超过1个，较短的一段不应少于1000 mm，接头应剪切整齐并加长150 mm。 | 符合要求 |  |
| 备 注 |  | / |  |  |  |

河南省建材工业产品质量监督检验站

检 验 报 告 附 页

报告编号：140303029                                    共4页第4页

| 样品名称：弹性体改性沥青防水卷材 |  |  |  | 规格型号：SBS I PY PE PE 3 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 |  | 单位 | 标准要求 | 检验结果 | 单项判定 |
| 接缝剥离强度 |  | N/mm | ≥1.5 | 2.0 | 合格 |
| 卷材下表面 沥青涂盖层厚度 |  | mm | ≥1.0 | 1.2 | 合格 |
| 热 老 化 | 拉力 保持率 | / | ≥90% | 纵向99% 横向96% | 合格 |
|  | 延伸率 保持率 |  | ≥80% | 纵向95% 横向91% |  |
|  | 低温柔性 |  | -15℃无裂缝 | -15℃无裂缝 |  |
|  | 尺寸变化率 |  | ≤0.7% | 0.3% |  |
|  | 质量损失率 |  | ≤1.0% | 0.3% |  |
| 人工 气候 加速 老化 | 外观 | / | 无滑动、流淌、滴落 | 无滑动、流淌、滴落 | 合格 |
|  | 拉力保持率 |  | ≥80% | 纵向95% 横向92% |  |
|  | 低温柔性 |  | -15℃无裂缝 | -15℃无裂缝 |  |
| 备注 |  | / |  |  |  |