YD高强表面处理剂

适用范围：

★　适用于处理沥青(或聚氨酯)防水层、JS聚合物水泥基防水涂层、YJS硅橡胶防水涂层、

铝板、钢板等不易抹砂浆的表面。

★　适用于对已硬化的混凝土或加气混凝土基层、陶粒砖、聚苯乙烯泡沫板、钢丝网架夹

芯板（泰柏板）、舒乐舍板等材料基层进行表面处理以便于抹水泥砂浆和粘贴。

YD与普通界面剂的不同:

1、YD为超低黏度的稀而润滑的胶液，对基面的粘接强度大大高于普通的界面剂，并且能

够实现“喷浆”施工，节省了材料，提高了效率。

2、微腐蚀渗透结合机理YD能够滋润并渗透进基层表面，使基层与新抹灰砂浆之间的表

面更接近，提高吸附能力和界面粘结力，避免砂浆空鼓。特别是用于聚苯板表面处理时，

微腐蚀渗透效果使板的品质大大提高，空鼓、脱壳现象永久消失。

技术参数：

基层材料名称                    粘结强度（Mpa）

基层表面未涂处理剂       基层表面涂有处理剂

在硬化混凝土上抹砂浆 0.023              0.120-0.150

在加气混凝土上抹砂浆  0.048              0.140-0.160

在聚苯板上抹砂浆    0.036               0.082-0.130

在硅钙板上抹砂浆    0.172               0.480-0.560

如何施工：

1、基层处理：清理被处理材料表面的浮灰、疏松、粉化部分，吸水性强的基层，用水湿润。

2  材料配备：按YD高强表面处理剂：水泥=1:1.5-2.0或YD高强表面处理剂：

水泥：细砂=1:1:1的比例充分搅拌均匀。

3、喷浆施工：将配制好的胶浆装入气压在10kg左右的压力喷枪中，均匀地喷涂于被处理材

料表面即可。

4、涂刷施工：用刷子或扫帚将配制好的胶浆均匀地涂刷于被处理材料的表面即可。

5、施工温度5℃以上，不宜在雨天、冻冰时施工。

喷浆工艺特点

1、超薄结合层：超低黏度的水泥（砂）浆，均匀喷涂在基面上，结合层厚度约0.8-1.1mm，

远远低于常规“拉毛工艺”3-8mm的结合层厚度, 大大降低了板体重量，交活面更美观细

腻，永久性消除空鼓、脱壳现象。

2、省料、省工，降低劳动强度，提高工作效率：平整基层YD用量为0.20-0.25kg/m2，燕

尾槽或粗糙基层YD用量为0.25-0.30kg/m2。

材料与机具:

YD、525#普硅水泥、细砂和压力喷枪，如采用涂刷方式施工还需准备刷子或扫帚。

包装储运：

1、适合长途运输的塑料桶包装，包装规格为：50kg/桶。

2、储存在阴凉干燥处，避免日晒和受冻，储存期6个月。

3、本品无毒、无味、无污染，不易燃不易爆，可按一般货物运输。