环氧树脂平涂地坪

方案及报价

环氧树脂平涂型地坪施工方案

工法简介:

环氧树脂薄涂是在水泥或砂浆地面上做一层环氧树脂漆涂装，以达到防尘不起砂及美观的作用，厚度0.5-1.5mm轻荷重用.

特性:

防尘易保养、防止水泥起砂、施工简便、光泽度低、经济

用途:

工厂厂房、仓库、走道、旧poxy地面维护

- 基材要求

- 地下室地面或无地下室之一楼地面，于水泥灌浆施工前应铺设防水胶布（PE或PVC）

    - 细石混凝土粉光之比例应确实要求(水泥:河砂:水=1:3:0.5),其中水切勿过多以免造成翻潮沫(Laitance),最好于混凝土完成三到四天内粉光,以确保接著效果.

    - 粉光时不可将水泥粉撒在水泥砂浆上，否则会因表面太致密及坚硬,影响接著力。

    - 细石混凝土粉光层厚度至少要50mm以上，且力求平坦，高低差在4mm以下，经28天以上之养生及充分干燥，强度须达3000psi以上。

    - 含水率在10%以下，方可铺设环氧树脂地床材。

二.  施工方法

- 基材整理：用研磨工具将素地之杂质研磨清除，并将混凝土表面粗糙化后，用工业吸尘器将灰尘完全清洁干净。表面须平整，坚固且经充分干燥。表面之油脂、泥土等须充分清除。

- 底涂(SPR2212)：将底涂依比例均匀混合后，用滚筒均匀涂布于素地上约4-8小时后可进行下一道工序施工。检视底涂涂布情况，如有被基材完全吸收之情况可重复涂布。

- 批涂(SPR3312)：基材之小裂缝、砂眼、刀痕等处可用环氧批土镘刀批覆，得一完整平滑之表面方可施工面涂。

- 面涂(SPR8818)：将面涂A/B剂依配比均匀混合，以滚筒涂布，涂布时用“+”字交叉法令涂料均匀分布。第一次面涂完成干燥后，同法施工第二次面涂，48小时后人员方可进入，七天后重机械方可进入。

三.  注意事项

- 材料应置于室内，避免风吹雨打，若不得已置于室外时，应堆放整齐于栈板上，并以胶布盖妥，避免进水，且不可长期放置。

- 材料堆放位置应严禁烟火。

- 施工期间现场之各项管制必须严谨。

- 某些型号的材料，储存时会有软沉淀产生，请先搅拌均匀后使用。

- 主剂、硬化剂需按比例称取，并确实搅拌均匀。

- 湿度在85%以上、温度10℃以下，避免施工。

- 保养

- 平日以柔软扫帚清扫地面或用抹布擦拭干净，每月定期使用亮光蜡保养。

- 地板溅溢到酸、碱等药剂时，应立即用水清洗。

- 万一地板受到损伤，可仅作该部分之修补。

- 工程示意图

面涂(SPR8818)

面涂(SPR8818)

批涂(SPR3312)

底涂(SPR2212)

素地面