环氧树脂桔皮止滑型地坪施工方案

工法简介

本产品是由环氧树脂及止滑原料组成，材料施工后可形成凹凸的表面，达到良好的止滑效果。

特性

耐磨损、使用寿命长、耐水、耐油及各种洗涤剂。

用途

适用于商场、停车场坡道、人行通道、公共区域、医院、酒店等有轻度止滑要求的场所。

- 基材要求

1、地下室地面或无地下室之一楼地面，于混凝土施工前应铺设防水胶布（PE或PVC）

2、细石混凝土粉光之比例应确实要求(水泥:河砂:水=1:3:0.5),其中水切勿过多以免造成翻潮沫(Laitance),最好于混凝土完成三至四天内粉光,以确保接著效果.

3、粉光时不可将水泥粉撒在水泥砂浆上，否则会因表面脱落,影响接著力。

4、细石混凝土粉光层厚度至少要50mm以上，且力求平坦，高低差在4mm以下，经28天以上之养生及充分干燥，强度须达3000psi以上。

5、含水率在10%以下，方可铺设环氧树脂地床材。

二.  施工方法

1.基材整理：用研磨工具将素地之杂质研磨清除，并将混凝土表面粗糙化后，用工业吸尘器将灰尘完全清洁干净。表面须平整，坚固且经充分干燥。表面之油脂、泥土等须充分清除。

2.底涂（SPR2212）：将环氧底涂依比例均匀混合后，用滚筒均匀涂布于素地上约4~8小时后可进行下一工序。检视底涂涂布情况，如有被基材完全吸收之情况可重复涂布.

3.中涂(SPR3312): 将环氧中涂A/B剂依比例均匀混合后，加入6号石英砂搅拌均匀，用锯齿镘刀均匀铺设于底涂上。

4.批涂(SPR3312):待中涂硬化12小时后,将表面打磨吸尘后,开始用刮刀进行批涂施工.

5.面涂(SPR8868)：将环氧面涂A/B剂依配比均匀混合后,用滚筒均匀滚涂于中涂之上, 待48小时后，人员方可进入，七天后，可正常使用。

三.  注意事项

1.材料应置于室内，避免风吹雨打，若不得已置于室外时，应堆放整齐于栈板上，并以胶布盖妥，避免进水，且不可长期放置。

2.材料堆放位置应严禁烟火。

3.施工期间现场之各项管制必须严谨。

4.某些型号的材料，储存时会有软沉淀产生，请先搅拌均匀后使用。

5.主剂、硬化剂需按比例称取，并确实搅拌均匀。

6.湿度在85%以上、温度10℃以下，避免施工。

四.  保养

1.平日以柔软扫帚清扫地面，或用抹布擦拭干净，每月定期使用亮光蜡保养。

2.地板溅溢到酸、碱等药剂时，应立即用水清洗。

3.万一地板受到损伤，可仅作该部分之修补。

五．工程示意图

面涂（SPR8868）

批涂 (SPR3312)

中涂 (SPR3312)

底涂 (SPR2211)

素地面

# Text boxes

环氧树脂桔皮止滑型地坪

方案及报价