环氧树脂自流平浮动彩砂地坪

地坪方案及报价

环氧树脂自流平浮动彩砂地坪施工方案

工法简介

环氧自流平浮动彩砂在基材上以镘涂方式施工，完成面具有高质感，平滑无缝，轻荷重场所用，耐磨、耐冲击、耐水、耐酸、耐碱等耐化学药品及油渍侵蚀,经久耐用。

特性：自平流展、平滑无缝、易整理、高耐磨性、高耐化性。

用途：

城市设施：机场、火车站、展馆、博物馆、科技馆、体育馆等；

商业空间：购物中心、酒店、会所、咖啡馆等；

公共空间：学校、图书馆、医院、办公楼等；

工业厂房：电子通讯、食品保健、烟草行业、大型超市、物流仓储。

基材要求

1、地下室地面或无地下室之一楼地面，于水泥灌浆施工前应铺设防水胶布（PE或PVC），若无铺设，建议做SPR3333水性防潮中涂进行防潮处理。

2、细石混凝土粉光之比例应确实要求(水泥:河砂:水=1:3:0.5),其中水切勿过多以免造成翻潮沫(Laitance),最好于混凝土完成三到四天内粉光,以确保接著效果。

3、粉光时不可将水泥粉撒在水泥砂浆上，否则引起表皮脱落,影响接著力。

4.、细石混凝土粉光层厚度至少要50mm以上，且力求平坦，高低差在4mm以下，经28天以上之养生及充分干燥，强度须达3000psi以上。

5、含水率在10%以下，方可铺设。

二、施工方法

1.基材整理：用研磨工具将素地之杂质研磨清除，并将混凝土表面粗糙化后，用工业吸尘器将灰尘完全清洁干净。表面须平整，坚固且经充分干燥。表面之油脂、泥土等须充分清除。

2.底涂（SPR2212）：将底涂依比例均匀混合后，用滚筒均匀涂布于素地上约4-8 小时后可进行下一道工序施工。检视底涂涂布情况，如有被基材完全吸收之情况可重复涂布。

3.中涂(SPR3312)：用环氧复合材料加石英砂充分搅拌后，采用镘刀施工，温度15℃以上8-12小时后即可进行批涂施工。

4.面涂(SPR8808)：将面涂A/B剂依配比均匀混合后，用3mm锯齿镘刀（对消泡有所助益）铺设于批涂之上，并用消泡滚筒辅助消泡。待48小时后，人员方可进入，七天后，重机械方可进入。

三、注意事项

1、材料应置于室内，避免风吹雨打，若不得已置于室外时，应堆放整齐于栈板上，并以胶布盖妥，避免进水，且不可长期放置。

2、材料堆放位置应严禁烟火。

3、施工期间现场之各项管制必须严谨。

4、某些型号的材料，储存时会有软沉淀产生，请先搅拌均匀后使用。

5、防水乳液、骨材需按比例称取，并确实搅拌均匀。

6、施工期间应避免有明水或雨水进入。

四、保养

1、平日以柔软扫帚清扫地面或用抹布擦拭干净，每月定期使用亮光蜡保养；

2、地板溅溢到酸、碱等药剂时，应立即用清水清洗；

3、万一地板收到损伤，可仅作该部分之修补。

五、工程剖析图

面涂 (SPR8808)

中涂(SPR3312)

底涂(SPR2212)

素地面